| Polski Komitet Normalizacyjny | POLSKA NORMA |
| --- | --- |
|  | ICS 01.040.85; 85.060 |

PN-EN 643

Wprowadza

EN 643:2001, IDT

Zastępuje

PN–EN 643:2002 (U)

## Przedmowa krajowa

Niniejsza norma została opracowana przez KT nr 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów  i zatwierdzona przez Prezesa PKN ................

Jest tłumaczeniem - bez jakichkolwiek zmian - angielskiej wersji normy europejskiej EN 643:2001 .

W zakresie tekstu normy europejskiej wprowadzono odsyłacze krajowe oznaczone od N1) do N3).

Niniejsza norma zastępuje PN-EN 643:2002 (U), której wprowadzenie spowodowało – ze względu na sprzeczność między normami – wycofanie PN-EN 643:1995.

| NORMA EUROPEJSKA | EN 643 |
| --- | --- |
| EUROPEAN STANDARD |  |
| NORME EUROPÉENNE | grudzień 2001 |
| EUROPÄISCHE NORM |  |

ICS 01.040.85; 85.060 								zastępuje EN 643:1994

Wersja polska

Papier i tektura - Europejski wykaz znormalizowanych odmian papieru i tektury z odzysku

| Paper and board – European list of standard grades of recovered paper and board | Papiers et cartons – Liste européenne des sortes standard de papiers et cartons récupérés | Papier und Pappe – Europäische Liste der Standardsorten für Altpapier und Pappe |
| --- | --- | --- |

Niniejsza norma jest polską wersją normy europejskiej EN 643:2001. Została ona przetłumaczona przez Polski Komitet Normalizacyjny i ma ten sam status co wersje oficjalne.

Niniejsza norma europejska została przyjęta przez CEN 3 listopada 2001 r.

Zgodnie z Przepisami Wewnętrznymi CEN/CENELEC członkowie CEN są zobowiązani do nadania normie europejskiej statusu normy krajowej bez wprowadzania jakichkolwiek zmian. Aktualne wykazy norm krajowych, łącznie z ich danymi bibliograficznymi, można otrzymać w Centrum Zarządzania CEN lub w krajowych jednostkach normalizacyjnych będących członkami CEN.

Norma europejska została opracowana w trzech oficjalnych wersjach językowych (angielskiej, francuskiej i niemieckiej). Wersja w każdym innym języku, przetłumaczona na odpowiedzialność danego członka CEN i notyfikowana w Centrum Zarządzania CEN, ma ten sam status co wersje oficjalne.

Członkami CEN są krajowe jednostki normalizacyjne następujących państw: Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Luksemburga, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Republiki Czeskiej, Szwajcarii, Szwecji, Włoch i Zjednoczonego Królestwa.

CEN

Europejski Komitet Normalizacyjny

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Centrum Zarządzania: rue de Stassart, 36 B-1050 Brussels

| © 2001 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CEN national Members. | nr ref. EN 643:2001 E |
| --- | --- |

Spis treści

Przedmowa

# Wprowadzenie

# 1	Zakres normy

2	Terminy i definicje

# 3	Podział na rodzaje

# 4	Zawartość wilgoci w papierze i tekturze z odzysku

# 5	Oznakowanie

6	Klasyfikacja jakościowa surowców

6.1	Rodzaj 1, odmiany słabe

6.2	Rodzaj 2, odmiany średnie

6.3	Rodzaj 3, odmiany lepsze

6.4	Rodzaj 4, odmiany mocne

6.5	Rodzaj 5, odmiany specjalne

Przedmowa

Niniejsza norma europejska została opracowana przez Komitet Techniczny CEN/TC 172 „Masy włókniste, papier i tektura”N1)  którego sekretariat jest prowadzony  przez DIN N2).

Niniejsza norma europejska powinna uzyskać status normy krajowej, przez opublikowanie identycznego tekstu lub uznanie, najpóźniej do czerwca 2002 r., a normy krajowe sprzeczne z daną normą powinny być wycofane najpóźniej do czerwca 2002 r.

Niniejsza norma europejska zastępuje EN 643:1994.

W porównaniu do EN 643:1994 wprowadzono następujące zmiany:

a)	zmieniono tytuł;

b)	dostosowano klasyfikację odmian surowca do potrzeb rynku;

c)	dodano oznakowanie;

d)	ponumerowano rodzaje dla potrzeb rynku europejskiego;

e)	utworzono i wprowadzono rodzaj 5 „odmiany specjalne”;

f)	zaktualizowano wydanie.

Zgodnie z Przepisami Wewnętrznymi CEN/CENELEC do wprowadzenia niniejszej normy europejskiej są zobowiązane krajowe jednostki normalizacyjne następujących państw: Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Luksemburga, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Republiki Czeskiej, Szwajcarii, Szwecji, Włoch i Zjednoczonego Królestwa.

Wprowadzenie

Europejski wykaz znormalizowanych odmian papieru i tektury z odzysku przeznaczony jest do stosowania przez fachowców z przemysłu, organizacje i indywidualne osoby, które zainteresowane są pomocą przy zakupie i sprzedaży surowca przeznaczonego do ponownego przetworzenia w przemyśle papierniczym.

Fabryki papieru i tektury mogą wymagać od dostawców oświadczenia o pochodzeniu materiałów,                w odniesieniu do uregulowań krajowych lub wymagań normatywnych.

Niniejszy wykaz stanowi więc pomoc i podstawę dla Urzędu Celnego i Biura AkcyzyN3), dla których ważne jest oddzielenie tych surowców od makulatury w kontekście ogólnokrajowego ustawodawstwa w zakresie kontroli gospodarki odpadami.

Papier i tektura z odzysku, pochodzące z systemu zbiórki wielu materiałów, zawierające tylko materiał wartościowy, zawracany do ponownego przerobu, ma być specjalnie oznakowany. Materiałów tych nie miesza się z innymi nie oznakowanymi papierami i tekturą z odzysku.

# 1    Zakres normy

W niniejszej normie europejskiej ustalono europejski wykaz znormalizowanych odmian papieru i tektury z odzysku, dla których podano podstawowe oznakowanie przez określenie co zawierają poszczególne odmiany a czego nie zawierają.

Przedmiotem niniejszej normy europejskiej nie są wszystkie odmiany papieru i tektury z odzysku występujące na różnych rynkach. Zdefiniowano przede wszystkim te odmiany, które są najczęściej przedmiotem obrotu w Europie. Oznakowanie znormalizowanych odmian jest krótkie i z tego powodu konieczne jest dokładne uzgodnienie znormalizowanych odmian pomiędzy kupującym a sprzedającym z podaniem szczegółowych wymagań, które muszą być odrębnie uzgadniane i nie będą łączone przez jakiekolwiek uregulowania prawne z publikacją niniejszej normy europejskiej.

Niniejszy wykaz zawiera grupę odmian papieru z odzysku (Rodzaj 5 „Odmiany specjalne”), która w większości przypadków może być ponownie przerabiana tylko przy zastosowaniu specjalnej technologii lub w niektórych przypadkach może powodować ograniczenia w ponownym przerobie. Włączenie jej do niniejszego wykazu spowodowane jest istnieniem znaczącego rynku europejskiego. Obecnie ponowny przerób tych odmian makulatury może być dokonany przez ograniczoną liczbę fabryk rozmieszczonych w kilku zaledwie krajach.

Papier odzyskany z sortowanych odpadów śmietnikowych nie jest odpowiedni do stosowania w przemyśle papierniczym.

# 2    Terminy i definicje

W niniejszej normie europejskiej przyjęto następujące terminy i definicje:

2.1

zanieczyszczenia

materiał nie przydatny w produkcji papieru i tektury, który stanowią „niepapiernicze części oraz papier i tektura trudno przerabialne”. Zaleca się , aby papier i tektura z odzysku nie zawierały zanieczyszczeń, ale jeżeli uzgodniono pomiędzy kupującym a sprzedającym pewne dopuszczalne wartości zanieczyszczeń, należy to zaznaczyć w oznakowaniu pod nazwą „papier i tektura trudno przerabialne”

2.2

zanieczyszczenia niepapiernicze

obce ciało w papierze i tekturze z odzysku, które może powodować uszkodzenia maszyn, utrudnienia w procesie produkcyjnym lub obniżenie wartości gotowego wyrobu, takie jak:

(  metal;

(  plastik;

(  szkło;

(  tekstylia;

(  drewno;

(  piasek i materiały budowlane;

(  materiały syntetyczne;

(  papiery syntetyczne.

2.3

papier i tektura trudno przerabialne

te rodzaje papieru i tektury, które pochodzą z odzysku lub zostały poddane takiej obróbce, że przy podstawowym lub standardowym wyposażeniu linii technologicznej nie nadają się do produkcji papieru i tektury, lub takie, których obecność dyskwalifikuje papier

Stały rozwój technologii przyczynia się do wzrostu liczby fabryk , wyposażonych w linie technologiczne do przerobu takich rodzajów papierów, a tym samym wzrasta liczba papierów i tektur nadających się do przerobu. Kryteria określające procentowy udział „zanieczyszczeń” w tych rodzajach podawane są w specyfikacjach poszczególnych fabryk.

3    Podział na rodzaje

Papier i tekturę z odzysku dzieli się na następujące rodzaje:

(  Rodzaj 1: odmiany słabe;

(  Rodzaj 2: odmiany średnie;

(  Rodzaj 3: odmiany lepsze;

(  Rodzaj 4: odmiany mocne;

(  Rodzaj 5: odmiany specjalne.

4    Zawartość wilgoci w papierze i tekturze z odzysku

W zasadzie, dostarcza się papier i tekturę z odzysku o wilgotności nie wyższej niż na normalnie występującym poziomie. Jeżeli zawartość wilgoci jest wyższa niż 10 % (w odniesieniu do masy powietrznie suchego produktu), nadwyżka masy ponad 10 % może być pomijana w rozliczeniach - metoda badania i pobierania próbek powinna być uzgodniona pomiędzy kupującym a sprzedającym.

5    Oznakowanie

Rodzaje papieru z odzysku mają systematyczne oznakowanie zgodne z systemem kodu numerycznego, które wygląda następująco:

Przykład oznakowania:

rodzaj papieru	EN 643	 -  2-	03  -	01

Określenie

Numer normy

Rodzaj 2 (odmiana średnia)

Odmiana 03 (ścinki białe mało zadrukowane)

Pododmiana 01 (ścinki białe mało zadrukowane bez kleju).

W przypadku gdy nie ma pododmiany należy napisać „00”.

6    Klasyfikacja jakościowa surowców

6.1   Rodzaj 1, odmiany słabe

1.01 papier i tektura mieszane, niesortowane, ale po usunięciu materiałów nie nadających się do użytku

Mieszanina różnego rodzaju papieru i tektury, bez ograniczenia zawartości surowca krótkowłóknistego.

1.02 Papiery i tektury mieszane (sortowane)

Mieszanina różnego rodzaju papieru i tektury, zawierająca maksimum 40 % gazet i czasopism.

1.03 Tektura szara

Zadrukowana i niezadrukowana tektura szara z białym pokryciem lub bez pokrycia lub ich mieszanina, nie zawierająca tektury falistej.

1.04 Tektura falista z domów handlowych

Zużyte opakowania papierowe i tekturowe, zawierające minimum 70 % tektury falistej, pozostałą część stanowi tektura lita i papiery pakowe.

1.05 Opakowania z tektury falistej zużyte

Zużyte pudła i arkusze tektury falistej różnych odmian.

1.06 Czasopisma nie sprzedane

Nie sprzedane czasopisma z klejem lub bez kleju.

1.06.01 Czasopisma bez kleju nie sprzedane

Nie sprzedane czasopisma bez kleju.

1.07 Książki telefoniczne

Nowe i używane książki telefoniczne, bez ograniczenia zawartości stron, z papieru barwionego w masie, z klejem lub bez kleju. Dopuszczalne ścinki.

1.08 Gazety i czasopisma mieszane 1

Mieszanina gazet i czasopism, zawierająca minimum 50 % gazet, z klejem lub bez kleju.

1.09 Gazety i czasopisma mieszane 2

Mieszanina gazet i czasopism, zawierająca minimum 60 % gazet, z klejem lub bez kleju.

1.10 Gazety i czasopisma mieszane

Mieszanina gazet i czasopism, zawierająca minimum 60 % czasopism, z klejem lub bez kleju.

1.11 Papier graficzny do odbarwiania sortowany

Sortowany papier graficzny z gospodarstw domowych, gazety i czasopisma w ilości minimum 40 % każde. Zaleca się, aby procentowa zawartość nie dających się odbarwić papieru i tektury była redukowana cały czas do maksymalnego poziomu 1,5 %. Rzeczywista procentowa zawartość jest negocjowana pomiędzy kupującym a sprzedającym.

6.2   Rodzaj 2, odmiany średnie

2.01 Gazety

Gazety, zawierające maksimum 5 % gazet lub reklam na papierze barwionym w masie.

2.02 Gazety ze zwrotów

Nie sprzedane dzienniki, nie zawierające wkładek lub materiałów ilustracyjnych na papierze barwionym w masie.

2.02.01 Gazety ze zwrotów, poza drukowanymi metodą fleksograficzną

Nie sprzedane dzienniki, nie zawierające wkładek lub materiałów ilustracyjnych na papierze barwionym w masie, dopuszczalna obecność sznurka. Nie dopuszczalne materiały drukowane metodą fleksograficzną.

2.03 Ścinki białe mało zadrukowane

Ścinki białe mało zadrukowane, przede wszystkim z papieru drzewnego.

2.03.01 Ścinki białe mało zadrukowane bez kleju

Ścinki białe mało zadrukowane, bez kleju, przede wszystkim z papieru drzewnego.

2.04 Ścinki białe mocno zadrukowane

Ścinki białe mocno zadrukowane, przede wszystkim z papieru drzewnego.

2.04.01 Ścinki białe mocno zadrukowane bez kleju

Ścinki białe mocno zadrukowane, bez kleju, przede wszystkim z papieru drzewnego.

2.05 Papier biurowy sortowany

Papier biurowy sortowany.

2.06 Akta barwne

Korespondencja, w mieszaninie papierów drukowych i do pisania barwionych w masie, zadrukowana i bez zadruku. Nie zawiera kalki i twardych okładek.

2.07 Książki z papieru bezdrzewnego białego

Książki, łącznie z książkami z wadami druku, bez twardych okładek, przede wszystkim z papieru bezdrzewnego białego, tylko czarno zadrukowane, zawierające maksimum 10 % papieru powlekanego.

2.08 Czasopisma ilustrowane z papieru bezdrzewnego

Powlekane lub niepowlekane czasopisma, białe lub barwione w masie, nie zawierające twardych okładek, opraw, nie dających się oddzielić farb i klejów, papierów plakatowych, etykietowych lub obcinków papierów etykietowych.  Dopuszcza się obecność ulotek intensywnie zadrukowanych oraz ścinków papieru barwionego w masie. Zawartość papierów drzewnych maksimum 10 %.

2.09 Papier samokopiujący

Papier samokopiujący.

2.10 Tektura bezdrzewna biała powlekana PE

Tektura bezdrzewna biała powlekana PE od producentów i przetwórców tektury.

2.11 Tektury powlekane PE pozostałe

Pozostałe tektury powlekane PE. Mogą zawierać papier i tekturę z masy niebielonej, pochodzące od producentów i przetwórców tektury.

2.12 Wydruki komputerowe na papierze drzewnym

Zadrukowana składanka komputerowa z papieru drzewnego, posortowana pod względem barwy, może zawierać masę makulaturową.

6.3   Rodzaj 3, odmiany lepsze

3.01 Ścinki drukarskie lekko zabarwione z papieru bezdrzewnego mieszane

Zmieszane ścinki papierów drukowych i do pisania, lekko barwionych w masie, zawierające minimum 50 % papieru bezdrzewnego.

3.02 Ścinki drukarskie lekko zabarwione z papieru bezdrzewnego mieszane

Zmieszane ścinki papierów drukowych i do pisania, lekko barwionych w masie, zawierające minimum 90 % papieru bezdrzewnego.

3.03 Ścinki introligatorskie bezdrzewne

Białe ścinki z papieru bezdrzewnego mało zadrukowanego, z klejem, bez papieru barwionego w masie. Mogą zawierać maksimum 10 % papieru drzewnego.

3.04 Ścinki białe podarte

Białe ścinki z papieru bezdrzewnego mało zadrukowanego, bez kleju, bez papieru wodotrwałego i bez papieru barwionego w masie.

3.05 Akta z papieru bezdrzewnego białego

Białe papiery drukowe bezdrzewne, sortowane, pochodzące z archiwów biurowych, bez książek kasowych, kalki maszynowej i bez kleju nie rozpuszczalnego w wodzie.

3.06 Formularze handlowe białe

Zadrukowane formularze handlowe z papieru bezdrzewnego białego.

3.07 Wydruki komputerowe z białego papieru bezdrzewnego

Wydruki komputerowe z białego papieru bezdrzewnego, bez papieru samokopiującego i kleju.

3.08 Tektura siarczanowa biała zadrukowana

Mocno zadrukowane arkusze białej tektury siarczanowej, bez kleju oraz materiałów wielokrotnie powlekanych lub parafinowanych.

3.09 Tektura siarczanowa biała mało zadrukowana

Mało zadrukowane arkusze białej tektury siarczanowej, bez kleju oraz materiałów wielokrotnie powlekanych lub parafinowanych.

3.10 Druki różne

Mało zadrukowane papiery bezdrzewne, powlekane, bez papierów wodotrwałych lub barwionych w masie.

3.11 Tektura biała wielowarstwowa mocno zadrukowana

Ścinki z nowej białej tektury wielowarstwowej mocno zadrukowanej, z warstwami bezdrzewnymi, z masy mechanicznej lub termo-mechanicznej, nie zawierającej warstw szarych.

3.12 Tektura biała wielowarstwowa mało zadrukowana

Ścinki z nowej białej tektury wielowarstwowej mało zadrukowanej, z warstwami bezdrzewnymi, z masy mechanicznej lub termo-mechanicznej, nie zawierającej warstw szarych.

3.13 Tektura biała wielowarstwowa niezadrukowana

Ścinki z nowej białej tektury wielowarstwowej niezadrukowanej, z warstwami bezdrzewnymi, z masy mechanicznej lub termo-mechanicznej, nie zawierającej warstw szarych.

3.14 Papier gazetowy biały

Ścinki i arkusze papieru gazetowego białego niezadrukowanego, bez papieru ilustracyjnego.

3.15 Papier drzewny biały powlekany i niepowlekany

Ścinki i arkusze białego papieru drzewnego, niezadrukowanego, powlekanego i niepowlekanego.

3.15.01 Papier drzewny biały powlekany

Ścinki i arkusze białego papieru drzewnego, niezadrukowanego, powlekanego.

3.16 Papier bezdrzewny biały powlekany bez kleju

Ścinki i arkusze białego papieru bezdrzewnego, niezadrukowanego, powlekanego, nie zawierające kleju.

3.17 Ścinki białe

Ścinki i arkusze papieru białego niezadrukowanego, bez papieru gazetowego i ilustracyjnego, zawierające minimum 60 % papieru bezdrzewnego i maksimum 10 % papieru powlekanego, nie zawierające kleju.

3.18 Ścinki białe bezdrzewne

Ścinki i arkusze białego papieru bezdrzewnego niezadrukowanego, zawierające maksimum 5 % papieru powlekanego, nie zawierające kleju.

3.18.01 Ścinki białe bezdrzewne niepowlekane

Ścinki i arkusze białego papieru bezdrzewnego niezadrukowanego, nie zawierające papieru powlekanego i kleju.

3.19 Tektura siarczanowa biała niezadrukowana

Niezadrukowane arkusze tektury siarczanowej białej, nie zawierające kleju oraz materiałów wielokrotnie powlekanych lub parafinowanych.

6.4   Rodzaj 4, odmiany mocne

4.01 Ścinki tektury falistej nowej

Ścinki tektury falistej, z warstwami płaskimi z kraftlinera lub testlinera.

4.01.01 Tektura falista mocna nie używana

Nie używane pudełka, arkusze i ścinki z tektury falistej, z warstwami płaskimi tylko z kraftlinera, z warstwą pofalowaną z masy celulozowej lub termo-chemicznej.

4.01.02 Tektura falista nie używana

Nie używane pudełka, arkusze i ścinki z tektury falistej, z warstwami płaskimi z kraftlinera lub testlinera.

4.02 Tektura falista mocna 1 zużyta

Zużyte pudełka z tektury falistej, z warstwami płaskimi tylko z kraftlinera, z warstwą pofalowaną z masy celulozowej lub termo-chemicznej.

4.03 Tektura falista mocna 2 zużyta

Zużyte pudełka z tektury falistej, z warstwami płaskimi z kraftlinera lub testlinera, z co najmniej jedną warstwą płaską wykonaną z kraftlinera.

4.04 Worki z papieru siarczanowego zużyte

Czyste zużyte worki z papieru siarczanowego, wodotrwałe i niewodotrwałe.

4.04.01 Worki z papierów siarczanowych wielokrotnie powlekanych zużyte

Czyste zużyte worki z papieru siarczanowego, wodotrwałe i niewodotrwałe, mogą zawierać papiery wielokrotnie powlekane.

4.05 Worki papierowe nowe

Nowe worki papierowe, wodotrwałe i niewodotrwałe.

4.05.01 Worki papierowe z papierów wielokrotnie powlekanych nowe

Nowe worki papierowe, wodotrwałe i niewodotrwałe, mogą zawierać papiery wielokrotnie powlekane.

4.06 Papier i tektura siarczanowe zużyte

Zużyte papier i tektura siarczanowe o odcieniu naturalnym lub białym.

4.07 Papier i tektura siarczanowe nowe

Ścinki i odpady z papieru i tektury siarczanowych o odcieniu naturalnym, nowych

4.08 Papier podłożowy siarczanowy nowy

Nowy papier podłożowy siarczanowy, może zawierać papier wodotrwały.

6.5   Rodzaj 5, odmiany specjalne

5.01 Papier i tektura z odzysku mieszane

Nie sortowane papier i tektura, segregowane u źródła ich powstania.

5.02 Opakowania mieszane

Mieszanina różnych gatunków zużytych opakowań z papieru i tektury, bez gazet i czasopism.

5.03 Opakowania tekturowe do płynów

Zużyte opakowania tekturowe do płynów łącznie z zużytymi opakowaniami z tektury powlekanej PE (z udziałem lub bez udziału aluminium), zawierające minimum 50 % masowych włókien, pozostałość stanowi aluminium lub powłoki.

5.04 Papier pakowy siarczanowy

Zużyty papier siarczanowy, kaszerowany, lakierowany lub laminowany, nie zawierający powłok bitumowych lub parafinowych.

5.05 Etykiety mokre

Zużyte mokre etykiety z papierów wodotrwałych, zawierające maksimum 1 % szkła i maksimum 50 % wilgoci, bez udziału innych bezużytecznych materiałów.

5.06 Papiery bezdrzewne wodotrwałe białe niezadrukowane

Niezadrukowane białe papiery bezdrzewne wodotrwałe.

5.07 Papiery bezdrzewne wodotrwałe białe zadrukowane

Zadrukowane białe papiery bezdrzewne wodotrwałe.

# Footnotes

N1) Odsyłacz krajowy: Odpowiednia nazwa w języku angielskim – Technical Committee CEN/TC 172 "Pulp, paper and board".

N2) Odsyłacz krajowy: DIN – Deutsches Institut für Normung.

N3) Odsyłacz krajowy: Odpowiednia nazwa w języku angielskim – Customs and Excise Officers.

# Text boxes

Papier i tektura

Europejski wykaz znormalizowanych odmian papieru i tektury z odzysku

Norma europejska EN 643:2001 ma status Polskiej Normy

This national document is identical with EN 643:2001

and is published with the permission of CEN;

rue de Stassart, 36; B-1050 Bruxelles, Belgium.

Niniejszy dokument krajowy jest identyczny z EN 643:2001

i jest opublikowany za zgodą CEN;

rue de Stassart 36; B-1050 Bruxelles, Belgium.

| ( Copyright by PKN, Warszawa | nr ref. PN-EN 643 |
| --- | --- |

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Żadna część niniejszej normy nie może być zwielokrotniana jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego